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Promix CG-521
ملات گروت سیمانی پر مقاومت و بدون انقباض برای ابعاد محدود شده 
شرح کلی:

Promix CG-521 محصول پودری آماده مصرف است که تنها با افزودن آب، تبدیل به ملاتی بدون انقباض و پر مقاومت می شود. 
این محصول متشکل از سیمان پرتلند، ماسه مخصوص و افزودني های شیمیایی لازم برای کسب مقاومت های زیاد به خصوص در سنین اولیه می باشد.
Promix CG-521 به گو نه ای فرموله شده است که بتوان بسته به میزان آب مصرفی، آنرا در حالت های ملات پلاستیک یا ملات روان آماده نمود.

کاربرد و مزایا:

Promix CG-521 را برای مقاصد زیر استفاده نمایید: 
· پرکردن زیر صفحه ستونها (ضخامت 50  تا 100 میلیمتر)
· اجرای فونداسیون و نصب ماشین های صنعتی
· نصب ریل جرثقیل ها و پایه ی پل ها
· پر کردن فضاهای خالی اطراف آرماتورها
· پرکردن حفره ها، سوراخ ها و اصلاح بتن های متراکم نشده
نحوه ی ساخت و اجرا:
ساخت:

· ابتدا داخل مخلوط کن را با آب سرد مرطوب کرده و اطمینان حاصل نمایید که آب موجود به طور کامل تخلیه شود. 
· مقدار آب لازم (حدود 5/3 تا 4 لیتر به ازای هر کیسه ی 25 کیلوگرمی گروت خشک) را به دقت اندازه گیری نموده و داخل مخلوط کن بریزید. 
· مخلوط کن را روشن نموده و در حالیکه هم زدن صورت می پذیرد، رفته رفته ملات گروت CG-521 Promix را به آب اضافه نمایید. 
· اختلاط را به مدت 3 تا 4 دقیقه ادامه دهید تا ملاتی روان، یکنواخت و بدون حباب هوا به دست آید. 
· از به كارگيری همزن های با دور بالاتر از 400 دور در دقیقه و يا هم زدن طولانی مدت به شدت پرهيز شود.
توجه شود که مقدار آب اضافه شده، تعیین کننده ی میزان روانی ملات تازه و مقاومت نهایی ملات خشک شده خواهد بود.
اجرا:
· برای پر کردن فضای خالی زیر صفحه ستون ها، از تراز بودن آن ها مطمئن شوید تا امکان محبوس شدن هوا زیر صفحه ستون منتفی شود.    
· ضروری است تا از بتن ریزی فونداسیون دست کم هفت روز گذشته باشد.

· کمترین ضخامت ممکن برای گروت ریزی، ده میلیمتر و بیشترین ضخامت پنجاه میلیمتر می باشد.

· از تمیز بودن صفحه ستون مطمئن شوید. وجود چربی یا رسوبات سست ناشی از زنگ زدگی، مانع سلامت عملیات خواهد بود.
· قالب را با فاصله ی مناسب از صفحه ستون محکم کنید. ضروری است ارتفاع قالب تنها چند میلیمتر از سطح صفحه ستون بالاتر باشد.
· ايجاد قالب مناسب از جهت ابعاد و محكم نمودن آن توسط روش شمع كوبی يا گچ زنی بسیار تعیین کننده است.  
· توجه شود که محکم نبودن قالب باعث می شود تا فشار ناشی از انبساط ملات در ساعات اولیه موجب جا به جایی ناخواسته در آن شود.
· از بسته بودن محيط و عدم امكان فرار دوغاب از درزهای قالب مطمئن شوید.
· سطوح گروت ریزی را مرطوب نموده، از عدم وجود آب ساکن مطمئن شوید.
· در مواردی كه با فضا های كوچك و يا تراكم آرماتور مواجه مي باشيم مي توان با ايجاد ارتفاع در محل تخليه ملات آماده شده، از نيروی ثقلی نيز برای بهبود عمليات جايگیری گروت در زیر صفحه ستون بهره برد.
· استفاده از عملیات زنجیرکشی یا طناب کشی، روشی مفید جهت اطمینان از جایگیری کامل گروت در زیر صفحه ستون می باشد. برای این منظور کافیست دو نفر در طرفین صفحه ستون، مقابل یکدیگر ایستاده و زنجیر یا طناب گره داری که از زیر صفحه عبور داده شده است را با حرکت پاندولی به آرامی به حرکت درآورند.
· گروت ريزی را پياپی انجام داده و از تاخير در ساخت و اجرای كيسه های متوالی پرهيز شود.
· بهترین دما برای گروت ریزی ناحیه ی 5 تا 30 درجه ی سانتی گراد می باشد. از شروع گروت ریزی در ساعات گرم روز و در معرض تابش مستقیم آفتاب پرهیز کنید.
· گروت ریزی را از یک طرف انجام داده و تا وقتی که ملات از جهات دیگر صفحه ستون خارج شود عملیات را ادامه دهید.
· در صورت عدم نياز به شانه ها، قبل از سخت شدن گروت نسبت به بريدن و حذف آنها اقدام نماييد.
· در صورت باقی ماندن شانه ها بهتر است پيش از گروت ريزی، محل شانه ها با استفاده از شبكه توری پلاستيكی يا فولادی مسلح شده باشند.
نکته: وجود ترک در شانه ها به معنی الزام حضور ترک در زیر صفحه ستون نیست.
عمل آوری:
· مراقبت از شانه ها و شروع عمل آوری توسط آبياری پياپی و ماله كشی را در حدود 2 ساعت پس از اتمام گروت ريزی آغاز نماييد.
· عمل آوری را تا 3 روز ادامه دهيد. بهتر است آب ساكن در سطح شانه ها ديده شود (حالت غرقابی). 
· در مواردی كه گروت ريزی در محيط گرم و خشك یا در حضور وزش باد شدید صورت می پذيرد، بهتر است عمل آوری تا 7 روز ادامه يابد.
توجه: جهت اطلاع از بهترین شرایط آماده سازی، اختلاط، اجرا و عمل آوری ملات های گروت پیشنهاد می شود با کارشناسان این شرکت تماس گرفته، از راهنمایی و مشاوره ایشان برخوردار شوید.      
  مقدار مصرف:
جهت پر کردن فضایی به حجم یک متر مکعب، حدود 1950 کیلوگرم از ملات گروت آماده شده (شامل حدود 1700 کیلوگرم از گروت سیمانی خشک و حدود 250 کیلوگرم آب) مورد نیاز می باشد.
نکته: از اضافه نمودن سیمان، شن یا سایر مواد افزودنی به CG-521 Promix خودداری نمایید.                                   
مشخصات فنی:

	پودر خاکستری رنگ
	شکل ظاهری 

	حدود 1950 کیلوگرم در متر مکعب
	وزن مخصوص ملات

	5/3 تا 4  لیتر برای هر کیسه 25 کیلوگرمی
14 تا 16 درصد
	مقدار آب اختلاط
درصد آب به پودر

	
	مقاومت فشاری:

	35 مگاپاسکال
	3 روزه 

	40 مگاپاسکال
	7 روزه 

	50 مگاپاسکال
	28 روزه 


نکته: اعداد مربوط به مقاومت سنین مختلف، میانگین به دست آمده از نمونه های آزمایشی تهیه شده به شکل روان می باشد. 
        بدیهی است ساخت ملات پلاستیک با مقدار آب کمتر، موجب رشد مقاومت خواهد شد.
ایمنی:

هنگام اجرا از عینک و دستکش ایمنی استفاده نمایید. در صورت تماس با پوست یا چشم، محل را با آب فراوان شستشو دهید.
انبار داری:

CG-521 Promix را در محل سرپوشیده بدور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده میباشد
بسته بندی:

 CG-521 Promix در کیسه های 25 کیلو گرمی بسته بندی و عرضه می شود.
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