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Promix EP-933 t
پوشش اپوکسی لایه نهایی (Topcoat) 
شرح کلی:

Promix EP-933 t پوشش نهایی مخصوص محافظت از رنگ اپوکسی میانی است که بر پایه اپوکسی دوجزئی تولید شده و قابلیت استفاده در سطوح داخلی را داراست.

EP-933 t Promix از چسبندگی بسیار خوبی به سطح رنگ میانی Promix EP-933 i برخوردار است.
EP-933 t Promix به صورت عمومی با رنگ سفید تولید شده ولی حسب سفارش مشتری قابلیت ایجاد سایر رنگ ها را نیز دارد.
کاربرد و مزایا:


· مقاومت عالی در برابر انواع حلال های نفتی
· مقاومت عالی در برابر انواع روغن ها
· مقاومت عالی در برابر اسیدها و بازهای ضعیف
· مقاومت در برابر خوردگی در محیط های با خورندگی متوسط تا زیاد
· قابل استفاده در سازه های بتنی و فلزی
· دوام و عمر طولانی
نکته: استفاده از EP-933 t Promix به عنوان پوشش محافظ نهایی، باعث افزایش دوام رنگ لایه میانی EP-933 i Promix در محیط های خورنده خواهد شد.
نحوه ی ساخت و اجرا:


آماده سازی:

· از تمیز بودن رنگ لایه میانی اپوکسی مطمئن شوید. 
· در صورت لزوم از شستشو با آب یا شوینده های عمومی استفاده نمایید.
ساخت:
· بخش پایه (رزین A) و بخش واکنش گر (رزین B) را به طور کامل به یکدیگر اضافه نمایید.
· اختلاط را با استفاده از همزن با دور پایین برای حدود دو تا سه دقیقه انجام دهید.
· زمان کارپذیری مخلوط آماده شده در شرایط معمول حدود 6 ساعت می باشد.
· از رقیق سازی پوش محافظ اپوکسی توسط حلال های صنعتی پرهیز نمایید.
اجرا:
· برای اجرای پوش محافظ می توان از انواع اسپری، قلم مو یا غلتک استفاده نمود.
· دمای محیط در هنگام اجرا بایستی از 10 تا 50 درجه ی سانتی گراد باشد.
· اجرای لایه ی دوم را در راستای عمود بر لایه ی اول و با فاصله ی زمانی حدود 15 ساعت انجام دهید.
· فیلم خشک شده EP-933 t Promix محلول در آب یا حلال نمی باشد. بنابراین لازم است پس از اتمام هر مرحله از کار و پیش از خشک شدن ابزار کار، آنها را به طور کامل توسط حلال صنعتی شستشو داد.
مشخصات فنی:


شکل ظاهری مخلوط دو جزئی: 
مایع ویسکوز با رنگ دلخواه
وزن مخصوص مخلوط دو جزئی:    1400 کیلوگرم بر متر مکعب
درصد جامد: 
              حدود 65 درصد
زمان کارپذیری پس از اختلاط:     حدود 6 ساعت در 25 درجه سانتیگراد
زمان خشک شدن سطحی:          حدود 2 ساعت در 25 درجه سانتیگراد
کسب مقاومت نهایی:                 حدود 7 روز در 25 درجه سانتیگراد

محدوده ی حرارتی قابل تحمل:    تا 140 درجه ی سانتی گراد
اشتعال پذیری: 
             دارد
میزان مصرف:

یک کیلوگرم از رنگ دو جزئی EP-933 t Promix می تواند 2 تا 3 متر مربع از سطح را بسته به میزان صاف یا زبر بودن بستر پوشش دهد. 
اجرای دو لایه از این رنگ، ضخامتی بالغ بر 150 میکرون را ایجاد می کند.
ایمنی:

هنگام اجرا از عینک و دستکش ایمنی استفاده نمایید. در صورت تماس با پوست یا چشم، محل را با آب فراوان شستشو دهید.
جهت اجرا در فضاهای سربسته استفاده از امکانات تهویه ی هوا الزامی است.
بسته بندی:


EP-933 t Promix در بسته بندی 20 و 4 کیلوگرمی ارائه می شود.
انبار داری:


در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بالاتر از 5+ درجه سانتیگراد تا یک سال قابل نگه داری است. 
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